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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO PARA EL ORGANISMO AUTÓNOMO ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK – BOMBERAS Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


















PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ROPA DE PROTECCIÓN PARA INTERVENCIÓN FORESTAL Y DE RESCATE TÉCNICO CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


1. ANTECEDENTES
El Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava desea incorporar al equipamiento de sus unidades operativas la ropa de protección idónea para las intervenciones de extinción de incendios forestales, así como para rescates técnicos.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SUMINISTRO
El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Técnicas para el suministro de ropa de protección para su utilización en intervenciones de extinción de incendios forestales, así como en intervenciones en accidentes de tráfico, rescates en altura y actuaciones en espacios confinados o estructuras colapsadas (rescates técnicos), con destino al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, así como otras condiciones generales. Dicho suministro se regirá por las presentes cláusulas.
Se trata de Equipos de Protección Individual con categoría de certificación III según el Reglamento (UE) 2016/425: Equipos de Protección Individual Seguros. 
Cada Equipo constará de dos piezas, chaqueta y pantalón, con una zona de interfaz que garantice la continuidad de la protección. Se requieren 20 equipos completos.
El equipo se suministrará en las dependencias del Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava totalmente listo para su uso.

3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA FABRICANTE
La empresa fabricante de los equipos deberá acreditar Certificación del Sistema de Calidad en la Producción según ISO 9001.
Se especificarán todas las normativas UNE EN que cumplen, con indicación del significado de las mismas de acuerdo con la Directiva CEE correspondiente.
3.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Los elementos suministrados deberán cumplir las siguientes normas y requisitos:
Norma EN ISO 15614:2007	Requisitos de los tejidos y materiales de la ropa de protección para bomberos forestales
· UNE-EN ISO 6942 Índice de Transferencia de Calor por Radiación RHTI24>11 s RHTI24-RHTI12>4 s
· ISO 17493:2016 Exposición a 180ºC durante 5 minutos sin fundir, encoger o inflamarse y conservando todos los sistemas de cierre operativos.
· UNE-EN ISO 3146:2001 El hilo debe soportar temperaturas de 260ºC sin fundir
· EN ISO 13934-1 Resistencia a la tracción del material. Carga de rotura ≥ 450 N en ambas direcciones
· EN ISO 13935-2 Resistencia a la tracción de las costuras principales. Carga de rotura ≥ 225 N
· UNE EN ISO 5077:2008 Variación dimensional tras cinco ciclos de lavado inferior al ±3% en ambas direcciones
· EN 471:2003 Material retrorreflectante con una superficie mínima de 0,13 m² (0,2 m² si fuera fluorescente o combinado)
· UNE-EN ISO 11092:2015 Resistencia al vapor de agua ≤10 m² Pa/W
· UNE-EN ISO 11092:2015 Resistencia térmica media ≤0,055 m²K/W
· UNE-EN ISO 15025:2016 Propagación limitada de la llama: Índice 3, según procedimiento A
Norma EN 1149-5:2018 Propiedades electrostáticas del material y diseño
· Valores de t50<4 s o S>0,2, o bien Resistencia superficial ≤ 2,5x109 Ω
UNE EN 16689:2017 Ropa de protección para rescates técnicos
· Protección frente al calor de contacto ≥5 s a 100ºC
· EN ISO 13937-2 Resistencia al rasgado ≥ 25 N
· ISO 12947-2 Resistencia a la abrasión 12 KPa superior a 20.000 ciclos
· Resistencia al estallido 100 kPa sobre muestra de 50 cm² 
· EN 20471:2013/A1:2017 Alta visibilidad clase 2

Se valorará como mejora el incremento de los anteriores requisitos por encima de los mínimos exigidos.
Asimismo, se valorará como mejora el cumplimiento de la norma ISO 16604:2004 Resistencia a la penetración de patógenos de transmisión sanguínea.
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS
Composición de los tejidos
Todos los tejidos que conforman la ropa de protección estarán compuestos por meta-aramidas (Kermel, Nomex, Teijinconex), polibenzimidazol (PBI) o fibras de celulosa modificada (Lenzing FR, viscosa FR), solas o en combinación; podrán incluir para-aramidas (Kevlar, Twaron) e incorporarán fibras antiestáticas (Belltron, carbono). 
Se excluyen expresamente los tejidos o componentes ignifugados mediante (mediante tratamiento Proban o similar). Asimismo, queda prohibida la incosporación de poliéster a su composición.
Ninguno de los tejidos causará a la persona usuaria efectos tóxicos y/o alérgicos.
La combinación de fibras, además de cumplir los requisitos normativos, deberá proporcionar la mayor resistencia mecánica a las prendas, sin comprometer su elasticidad y la comodidad de la persona usuaria.
El peso del tejido deberá ser igual o inferior a 270 g/m², valorándose como mejora el menor peso respecto a este límite.
Diseño del equipo
El equipo constará de chaqueta y pantalón; en su conjunto, cubrirá en torso hasta el cuello, los brazos hasta las muñecas y las piernas hasta los tobillos.
El uso conjunto con otros EPI no supondrá una merma de la protección.
El solape entre ambas piezas será tal que, al extender los brazos hacia arriba y tocar el suelo con los dedos, exista solape entre ellas; además, en esta posición, las muñecas y tobillos deberán permanecer cubiertos.
La ergonomía de la prenda la hará apropiada para su uso en situaciones muy adversas, sin limitar en ningún momento los movimientos de la persona usuaria y debiendo ser cómoda y segura. Será de fácil colocación y se adaptará al cuerpo de la persona usuaria.
El diseño incorporará zonas de refuerzo para aumentar la seguridad frente a cortes o perforaciones en los puntos de apoyo de la persona usuaria. Los elementos de refuerzo se ajustarán a la norma EN 388. Se valorará la idoneidad de la distribución y extensión de los refuerzos.
Las partes en contacto con el cuerpo carecerán de rugosidades, cantos agudos o salientes que puedan causar daños o molestias.
Los bajos y puños irán debidamente rematados para ocultar hilos y deshilados de tejidos y costuras
La chaqueta constará de dos delanteros y una espalda, junto con canesú de refuerzo formando parte de las mangas y cuello. Se evitará que las uniones entre las piezas coincidan con las zonas más expuestas a desgarros o roces.
El cuello deberá mantenerse vertical en posición cerrada; debe contar con cierre de fácil manipulación hasta 85 mm de su extremo superior.
Tanto los delanteros como la espalda constarán de varias piezas para favorecer la ergonomía y posicionamiento sobre el cuerpo. 
La espalda no podrá incorporar pinzas o pliegues que puedan engancharse.
La chaqueta se cerrará con cremallera de soporte ignífugo y doble cursor, que estará cubierta en su totalidad con tapeta fijada con velcro FR y sistema de cierre para evitar que se levante, según UNE EN 16689.
Los bolsillos no serán de tipo plastón, sino conformados como parte de la chaqueta, para evitar descosidos. Cerrarán mediante tapeta con velcro FR. Su resistencia al fuego será igual a la del resto de la prenda.
Los cierres de puños se ajustarán a las muñecas sin que la persona usuaria realice ningún ajuste.
La parte interna de la espalda incorporará una trabilla para colgar la prenda.
Los elementos reflectantes tendrán una anchura de 50 mm e irán termofijados. Su distribución garantizará una visibilidad óptima en cualquier postura y desde todas las direcciones.
El pantalón constará de cintura, dos delanteros, dos traseros, dos polainas y una pieza de tiro. Incorporará los preformados en su diseño.
El cierre permitirá llevar el pantalón sin necesidad de tirantes.
La cintura y las polainas incorporarán elástico en el interior.
Llevará bolsillos cerrados con tapeta y velcro FR, con capacidad para llevar una bolsa de herramientas.
Se valorará la incorporación de un bolsillo lateral para guardar la navaja del servicio. 
Se valorará el menor peso del conjunto chaqueta+pantalón de la muestra presentado según el punto 4.1.
Marcado y etiquetado
Las prendas irán marcadas conforme a lo dispuesto en las normas UNE EN 13688:2013, EN ISO 15614:2007 y en todas aquellas cuyo cumplimiento se incluya en la oferta.
El marcado se realizará en castellano, será legible, permanente e indeleble.
Personalización e identificación
En la manga izquierda se incluirá el escudo del servicio, de 6x7 cm (aproximadamente).
En la manga derecha se incluirá el logotipo de la Diputación Foral de Álava, del mismo tamaño.
En el frontal izquierdo, sobre el pecho, se incluirán galletas con el número personal de los miembros del servicio y la graduación de los mandos, según relación que se aportará con el tallaje definitivo de las prendas.
Tanto los emblemas como las galletas serán de material ignífugo. Los emblemas irán bordados con hilo ignífugo. Las galletas irán termofijadas.
Tallaje
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar las chaquetas en un mínimo de ocho tallas diferentes, con cinco largos cada una, estando todos los preformados y pinzas proporcionados y ajustados a cada longitud.
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar los pantalones en un mínimo de quince tallas diferentes con siete largos cada una, estando todos los preformados y pinzas proporcionados y ajustados a cada longitud.
La empresa adjudicataria entregará, en el plazo de diez días naturales desde la formalización de la adjudicación, equipos de todas las tallas al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, para el tallaje del personal.

4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Muestras
Dentro del plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar una muestra de la prenda ofertada con todas las características exigidas en este pliego y/o incluidas como mejoras en su oferta, adecuada para una persona de 175-180 cm de altura, 75-80 kg de peso, 88 cm de cintura y 110 cm de pecho.
Las muestras se presentarán debidamente identificadas, indicando en el embalaje el número de expediente al que corresponden.
La muestra presentada por la empresa adjudicataria no será devuelta ni se considerará como entrega parcial del contrato.
Las muestras presentadas por el resto de empresas podrán ser retiradas una vez firmada la adjudicación.
4.2. Documentación técnica
Al margen de la documentación requerida en el pliego administrativo, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación mínima:
· Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de confección, así como el rango de tallas de las prendas y sus medidas básicas
· Original o copia autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en la norma EN 15614
· Original o copia autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en la norma EN 16689
· Original o copia autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de los ensayos de la norma EN 388 sobre el material de refuerzo anticorte
· Certificado de cumplimiento de los requisitos de homologación y marcado de las prendas
· Declaración de disponibilidad de almacén para reposiciones, así como de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos durante toda su vida útil
· Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento de las prendas
· Compromiso de fabricación de las prendas en los tallajes exigidos
La falta de presentación de toda la documentación requerida en este apartado será causa de exclusión del procedimiento de la empresa licitadora. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE BOTAS DE INTERVENCIÓN EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


1. ANTECEDENTES
El Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava desea incorporar al equipamiento de sus unidades operativas botas de intervención en extinción de incendios.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SUMINISTRO
El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Técnicas para el suministro de botas de intervención en extinción de incendios, con destino al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, así como otras condiciones generales.
Se trata de Equipos de Protección Individual con categoría de certificación III según el Reglamento (UE) 2016/425: Equipos de Protección Individual Seguros.
Se requieren 30 pares.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA FABRICANTE
La empresa fabricante de los equipos deberá acreditar Certificación del Sistema de Calidad en la Producción según ISO 9001.
Se especificarán todas las normativas UNE EN que cumplen, con indicación del significado de las mismas de acuerdo con la Directiva CEE correspondiente.
3.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Los elementos suministrados deberán haber sido diseñados según RD 1407/1992 y cumplir las siguientes normas y requisitos:
Norma UNE-EN 15090:2012 Calzado para bomberos
Calzado de clase I: empeine de cuero y otros materiales, de tipo F2A (bota de intervención antiestática).
Protección frente al calor del suelo de nivel HI3.
UNE-EN ISO 20345:2012 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
Calzado de seguridad de categoría S3.
Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:
· Aislamiento frente al frío del suelo CI
· Protección del tobillo frene a impactos AN
· Resistencia de la suela al deslizamiento SRC
· WRU Resistencia a la absorción y penetración de agua
· Resistencia al calor por contacto HRO
· Resistencia al calor radiante RHTI24≥40 s
· Absorción de energía en la zona del tacón E
Se deberá acreditar que el contenido en cromo hexavalente de la piel es inferior a 3 mg/kg.
El marcado, tanto en el interior como en el exterior de la bota, cumplirá lo dispuesto en las normas UNE-EN 15090:2012 y UNE-EN ISO 20345:2012.
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS
Las botas serán de media caña (diseño C), con exterior de piel de vacuno calidad Plena Flor de 2,2 a 2,4 mm de espesor, hidrofugada de color negro.
Interiormente, llevará una membrana multicapa no porosa, impermeable y transpirable (Sympatex o similar) con costuras termoselladas.
Las costuras entre las piezas del corte serán dobles e hidrófugas; se realizarán con hilo de para-aramida (Kevlar o similar).
La plantilla estará acolchada, termoconformada anatómicamente y tendrá protección antiestática, antibacteriana y antifúngica.
La suela será antiestática y resistente al fuego y a hidrocarburos. Aislará del calor, del frío y la humedad. Tendrá resaltes antideslizamiento y absorberá la energía de impacto.
Tendrá refuerzo en puntera de material no metálico (composite o similar) según EN ISO 15090 y EN ISO 20344, con protector exterior.
Incorporará partes reflectantes de material resistente al fuego en los laterales y parte trasera.
El peso máximo de una bota de la talla 42 será de 1200 gramos.
Se valorará la ergonomía de la bota, en particular la amplitud de la zona de flexión y la protección del tobillo, así como su ligereza.
Las empresas licitadoras podrán sustituir los materiales propuestos por otros, siempre que se acredite y verifique que las prestaciones y ergonomía logradas son similares o superiores a las de aquellos.
3.4.	TALLAJE
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar las tallas desde la 37 a la 48 (UE).
La empresa adjudicataria entregará, en el plazo de diez días naturales desde la formalización de la adjudicación, equipos de todas las tallas al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, para el tallaje del personal.
4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Muestras
Dentro del plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar una muestra de la prenda ofertada con todas las características exigidas en este pliego y/o incluidas como mejoras en su oferta, correspondiente a la talla 42.
Las muestras se presentarán debidamente identificadas, indicando en el embalaje el número de expediente al que corresponden.
La muestra presentada por la empresa adjudicataria no será devuelta ni se considerará como entrega parcial del contrato.
Las muestras presentadas por el resto de empresas podrán ser retiradas una vez firmada la adjudicación.
4.2. Documentación técnica
Al margen de la documentación requerida en el pliego administrativo, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación mínima:
· Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de confección, así como el rango de tallas de las prendas y sus medidas básicas
· Original o copia autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en las normas arriba citadas
· Certificado de cumplimiento de los requisitos de homologación y marcado de las prendas
· Declaración de disponibilidad de almacén para reposiciones, así como de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos durante toda su vida útil
· Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento de las prendas
· Compromiso de fabricación de las prendas en los tallajes exigidos
La falta de presentación de toda la documentación requerida en este apartado será causa de exclusión del procedimiento de la empresa licitadora. 























PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE BOTAS DE INTERVENCIÓN FORESTAL CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


1. ANTECEDENTES
El Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava desea incorporar al equipamiento de sus unidades operativas botas de intervención en incendios forestales.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SUMINISTRO
El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Técnicas para el suministro de botas de intervención en incendios forestales, con destino al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, así como otras condiciones generales.
Se trata de Equipos de Protección Individual con categoría de certificación III según el Reglamento (UE) 2016/425: Equipos de Protección Individual Seguros.
Se requieren 30 pares.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA FABRICANTE
La empresa fabricante de los equipos deberá acreditar Certificación del Sistema de Calidad en la Producción según ISO 9001.
Se especificarán todas las normativas UNE EN que cumplen, con indicación del significado de las mismas de acuerdo con la Directiva CEE correspondiente.
3.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Los elementos suministrados deberán haber sido diseñados según RD 1407/1992 y cumplir las siguientes normas y requisitos:
Norma UNE-EN 15090:2012 Calzado para bomberos
Calzado de clase I: empeine de cuero y otros materiales, de tipo F2A (bota de intervención antiestática).
Protección frente al calor del suelo de nivel HI3.
UNE-EN ISO 20345:2012 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
Calzado de seguridad de categoría S3.
Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:
· Aislamiento frente al frío del suelo CI
· Protección del tobillo frene a impactos AN
· Resistencia de la suela al deslizamiento SRC
· WRU Resistencia a la absorción y penetración de agua
· Resistencia al calor por contacto HRO
· Absorción de energía en la zona del tacón E
Se valorarán como mejora las mayores prestaciones respecto a lo exigido por esta norma en los siguientes aspectos:
· Resistencia al desgarro (mínima: 120 N)
· Permeabilidad al vapor (mínima: 0,8 mg/cm².h)
· Coeficiente de vapor (mínimo 15 mg/cm²) 
Se deberá acreditar que el contenido en cromo hexavalente de la piel es inferior a 3 mg/kg.
UNE-EN ISO 17249:2014. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena
Clase 2.
El marcado, tanto en el interior como en el exterior de la bota, cumplirá lo dispuesto en las normas UNE-EN 15090:2012, UNE-EN ISO 17249:2014 y UNE-EN ISO 20345:2012.
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS
Las botas serán de media caña (diseño C), con exterior de piel de vacuno calidad Plena Flor de 2,2 a 2,4 mm de espesor, hidrofugada y de color negro.
Interiormente, llevará una membrana multicapa no porosa, impermeable y transpirable (Sympatex o similar) con costuras termoselladas.
Entre ambas, en la parte delantera llevará refuerzos que garanticen la resistencia a la motosierra, sin comprometer el resto de propiedades higrotérmicas exigidas.
Las costuras entre las piezas del corte serán dobles e hidrófugas; se realizarán con hilo de para-aramida (Kevlar o similar).

La plantilla estará acolchada, termoconformada anatómicamente y tendrá protección antiestática, antibacteriana y antifúngica. Incorporará una lámina antiperforación (<1,00 mm según UNE EN ISO 20344).
El aislamiento frente al frío se logrará sin menoscabar su flexibilidad.
La suela será antiestática y resistente al fuego y a hidrocarburos. Aislará del calor, del frío y la humedad. Tendrá resaltes antideslizamiento (SRC), será resistente a la perforación y absorberá la energía de impacto, todo ello conforme a UNE EN ISO 20345.
Tendrá refuerzo en puntera de material no metálico (composite o similar) según EN ISO 15090 y EN ISO 20344.
El sistema de cierre será ignífugo y de fácil manipulación en presencia de hielo, agua o barro. Los cordones serán de para-aramida de un espesor mínimo de 2,5 mm y los ojetes, de acero inoxidable.
Dispondrán de cremallera lateral metálica ignífuga (YKK o similar).
Se valorará la ergonomía de la bota, en particular la amplitud de la zona de flexión y la protección del tobillo, así como su ligereza.
Las empresas licitadoras podrán sustituir los materiales propuestos por otros, siempre que se acredite y verifique que las prestaciones y ergonomía logradas son similares o superiores a las de aquellos.
3.4.	TALLAJE
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar las tallas desde la 37 a la 48 (UE).
La empresa adjudicataria entregará, en el plazo de diez días naturales desde la formalización de la adjudicación, equipos de todas las tallas al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, para el tallaje del personal.
4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Muestras
Dentro del plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar una muestra de la prenda ofertada con todas las características exigidas en este pliego y/o incluidas como mejoras en su oferta, correspondiente a la talla 42.
Las muestras se presentarán debidamente identificadas, indicando en el embalaje el número de expediente al que corresponden.
La muestra presentada por la empresa adjudicataria no será devuelta ni se considerará como entrega parcial del contrato.
Las muestras presentadas por el resto de empresas podrán ser retiradas una vez firmada la adjudicación.
4.2. Documentación técnica
Al margen de la documentación requerida en el pliego administrativo, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación mínima:
· Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de confección, así como el rango de tallas de las prendas y sus medidas básicas
· Original o copia autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en las normas arriba citadas
· Certificado de cumplimiento de los requisitos de homologación y marcado de las prendas
· Declaración de disponibilidad de almacén para reposiciones, así como de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos durante toda su vida útil
· Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento de las prendas
· Compromiso de fabricación de las prendas en los tallajes exigidos
La falta de presentación de toda la documentación requerida en este apartado será causa de exclusión del procedimiento de la empresa licitadora. 









PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE BOTAS PARA RESCATE EN MONTAÑA CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBERAS Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


1. ANTECEDENTES
El Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales de Álava desea incorporar al equipamiento de sus unidades operativas botas para rescate en montaña.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SUMINISTRO
El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Técnicas para el suministro de botas para rescate en montaña, con destino al Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales de Álava, así como otras condiciones generales.
Se requieren 220 pares.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA FABRICANTE
La empresa fabricante de los equipos deberá acreditar Certificación del Sistema de Calidad en la Producción según ISO 9001.
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS
Las botas serán de media caña. Se valorará el acabado interno en relación con el confort durante el uso en intervenciones largas y exigentes.
Exterior de piel de vacuno calidad Plena Flor hidrofugada, con posibilidad de incorporar otros elementos, también impermeables. Llevará una banda de caucho protectora.
Interiormente, llevará una membrana multicapa no porosa, impermeable y transpirable (Goretex Performance Comfort o similar) con costuras homologadas por el fabricante de la membrana.
El cierre será de cordones con sistema rápido que permita el ajuste de la caña sin modificar el ajuste del pie.
La plantilla estará termoconformada anatómicamente y tendrá protección antiestática, antibacteriana y antifúngica. El chasis será de nylon/fibra de vidrio (CFT Pro o similar), con diseño anti-torsión.
Se podrá personalizar mediante plantilla extra para pies estrechos. Se considera incluido en la oferta el suministro de plantillas para un máximo del 20% de las botas suministradas.
Contendrá media suela ligera con inserción de poliuretano termoplástico para la fijación de crampones semi-automáticos.
La suela será de un material de alta durabilidad y capaz de mantener altas prestaciones a muy bajas temperaturas (Vibram Mont o similar).
El diseño de la suela será específico para actividades de trekking (Vibram Curcuma o similar). Tendrá una gran superficie de contacto en las zonas de puntera y tacón para mejorar el agarre en superficies rocosas; arqueo con relieves para el agarre en terrenos accidentados; refuerzos en la parte delantera del tacón para asegurar la frenada; puntera para proteger el pie y mejorar el agarre y vías de drenaje autolimpiantes en ambos laterales.
Para facilitar el calzado, la bota incorporará un asa en la parte posterior de la caña.
El peso de la bota (talla 42) deberá ser inferior a 550 gramos.
Las empresas licitadoras podrán sustituir los materiales propuestos por otros, siempre que se acredite y verifique que las prestaciones y ergonomía logradas son similares o superiores a las de aquellos.
3.3.	TALLAJE
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar las tallas desde la 37 a la 48 (UE).
La empresa adjudicataria entregará, en el plazo de diez días naturales desde la formalización de la adjudicación, equipos de todas las tallas, incluyendo las plantillas extra, al Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales de Álava, para el tallaje del personal.
4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Muestras
Dentro del plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar una muestra de la prenda ofertada con todas las características exigidas en este pliego y/o incluidas como mejoras en su oferta, correspondiente a la talla 42.
Las muestras se presentarán debidamente identificadas, indicando en el embalaje el número de expediente al que corresponden.
La muestra presentada por la empresa adjudicataria no será devuelta ni se considerará como entrega parcial del contrato.
Las muestras presentadas por el resto de empresas podrán ser retiradas una vez firmada la adjudicación.
4.2. Documentación técnica
Al margen de la documentación requerida en el pliego administrativo, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación mínima:
· Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de confección, así como el rango de tallas de las prendas y sus medidas básicas
· Declaración de disponibilidad de almacén para reposiciones, así como de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos durante toda su vida útil
· Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento de las prendas
· Compromiso de fabricación de las prendas en los tallajes exigidos
La falta de presentación de toda la documentación requerida en este apartado será causa de exclusión del procedimiento de la empresa licitadora. 
















PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CHAQUETAS DE INTERVENCIÓN CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBERAS Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


1. ANTECEDENTES
El Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales de Álava desea incorporar al equipamiento de sus unidades operativas chaquetas para las intervenciones de extinción de incendios.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SUMINISTRO
El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Técnicas para el suministro de chaquetas para su utilización en intervenciones de extinción de incendios, con destino al Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales de Álava, así como otras condiciones generales. Dicho suministro se regirá por las presentes cláusulas.
Se trata de Equipos de Protección Individual con categoría de certificación III según el Reglamento (UE) 2016/425: Equipos de Protección Individual Seguros.
El equipo se suministrará en las dependencias del Organismo Autónomo totalmente listo para su uso.

Se requieren 10 unidades.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA FABRICANTE
La empresa fabricante de los equipos deberá acreditar Certificación del Sistema de Calidad en la Producción según ISO 9001.
Se especificarán todas las normativas UNE EN que cumplen, con indicación del significado de las mismas de acuerdo con la Directiva CEE correspondiente.
3.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Los elementos suministrados deberán cumplir las siguientes normas y requisitos:
Norma UNE EN 469: 2006 /1M:2007 Para trabajos de extinción de incendios y actividades asociadas con los niveles Xf2, Xr2, Y2 y Z2 
Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección en la lucha contra incendios.
· Protección frente al calor convectivo Xf2
· Protección frente al calor radiante Xr2
· Resistencia a la penetración de agua Y2
· Resistencia al vapor de agua Z2
UNE EN 340:2004, Requisitos generales y EN 13688:2013 
UNE EN 1149-5:2008 contra riesgo de acumulación electrostáticas según la norma de ensayo UNE EN 1149-3:2004. 
ISO 16604 Método C
Constituye un conjunto de prendas de protección de uso profesional que forma parte del equipamiento individual del personal de este servicio de bomberos, y deberá proporcionar la protección eficaz cuando se utiliza para el ataque directo a fuego en las tareas de extinción y salvamento en todo tipo de intervenciones en el medio urbano en las que hay riesgo de calor y llama.  
Será de fabricación reciente (3 a 5 meses) nacional o extranjera. 
Las empresas licitadoras dispondrán de un almacén propio para reposiciones así como un servicio de asistencia técnica que garantizará el mantenimiento y reparaciones de los equipos ofertados durante la vida útil de los mismos con la garantía de la ISO 9001
El arnés de asiento cumplirá lo establecido en las normas EN 358:2002 y EN 813:2009 (en su última revisión). 
Se exigirá el informe de Compatibilización de ambos EPIS, emitido por organismo acreditado por el ENAC. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS
Composición de los tejidos
El traje de intervención estará formado por dos prendas: un chaquetón tipo 2/4 y un pantalón, ambos fabricados usando un montaje de ropa multicapa, que incluye: un tejido exterior, un forro interior espaciador y entre ambas una barrera de humedad resistente a la penetración de agua y al vapor de agua, transpirable y también resistente al paso de virus y patógenos que puedan transmitirse a través de la sangre y fluidos corporales.  
Estará confeccionada con un tejido de tres capas: una capa exterior con fibras de aramida o Polibenzimidazole, una barrera de estanquidad transpirable de PTFE Bi componente y una barrera térmica interior. El conjunto incorporará fibras antiestáticas. Entre las capas habrá bolsas de aire que mejoren el aislamiento.
El peso de cada capa deberá ser igual o inferior a 205gr/m², valorándose como mejora el menor peso respecto a este límite. El peso del sándwich será inferior a 550 gr/m²
Ninguno de los tejidos causará a la persona usuaria efectos tóxicos y/o alérgicos.
La combinación de fibras, además de cumplir los requisitos normativos, deberá proporcionar la mayor resistencia mecánica a las prendas, sin comprometer su elasticidad y la comodidad de la persona usuaria.
El equipo deberá mantener las propiedades exigidas tras, como mínimo, 25 ciclos de lavado.
Las empresas licitadoras podrán proponer materiales distintos a los indicados en el presente Pliego, siempre que se ajusten a la normativa de aplicación y se acredite y verifique que las prestaciones de los mismos son iguales o superiores a las de los arriba descritos.
El tejido que conforma la barrera de humedad estará constituido por 100% aramida sobre el que va laminado la membrana y cintas de termosellar basados en tecnología PTFE bicomponente, y cumplirá con la norma ISO 16604 Método C que determina la resistencia a la penetración de virus; además la membrana tendrá resistencia a la delaminación tras 50 ciclos de lavado ISO 6330, 2ª (60ºC) en máquina Tipo A.  
El diseño y confección del traje de intervención será compatible con el resto de los EPI y llevará los elementos de refuerzo y sujeción necesarios para el transporte de los equipos (linterna, portátil de radio, tetra, equipo de descenso y arnés, etc.) que utiliza el bombero del Servicio Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Alava así como dos piezas de velcro, una en el canesú izquierdo de 13x3 alineado con la trabilla para el nombre y otro velcro hembra de 5cmx7cm en el canesú derecho para el mando. Además del escudo del servicio en la manga izquierda a 7 cm de la costura del hombro.  
Cada prenda del traje de intervención llevará una etiqueta en la que figure la información que requiere UNE EN 469:2006, entre las que se incluyen: instrucciones de cuidado y conservación, instrucciones de lavado, protección adecuada de la luz solar, pictograma, marcado CE, composición del tejido, nombre y dirección del fabricante, año de fabricación y número de serie. Debe estar impresa de modo que no se borren los datos durante el tiempo de duración de la prenda. 
El gramaje del conjunto de capas será inferior o igual a 550gr/m2 y las prestaciones de resistencia térmica, mecánica, al vapor de agua, penetración de agua, penetración virus y delaminación, además de cumplir la normas UNE EN 469:2006 nivel de protección II, e ISO 16604 Método C aplicables, igualarán ó mejorarán los valores que se indican en la tabla siguiente y que corresponden a los siguientes ensayos normalizados: 
Equipo certificado después de 5 y 25 ciclos de lavado según norma ISO6330:2012 metodo 4N secado A vertical, a 40ºC ) 
Se solicita el cumplimiento mínimo en los siguientes ensayos requisitos de la norma.
	Resistencia térmica:
	5 Ciclos
	15 Ciclos
	25 Ciclos
	EN 469

	CALOR CONVECTIVO
EN 367:1994
HTI 24 
HTI 24 – HTI 12
	≥18
≥ 5
	≥18
≥ 5
	≥18
≥ 5
	≥13
≥ 4

	CALOR RADIANTE
EN ISO 6942:2002
RHTI 24
RHTI 24 – RHTI 12
	≥25
≥ 8
	≥25
≥ 8
	≥25
≥ 8
	≥18
≥4



Resistencia mecánica: 
Resistencia a la tracción según EN ISO 13934-1:1999 en tejido exterior. Tejido nuevo. Urdimbre ≥ 2100 N y Trama≥ 2300 N  
Requisitos de la norma 225 N  
Resistencia en las costuras del tejido. ≥ 550 N . Requisitos de la norma 450N 
Resistencia a la tracción tras exposición al calor radiante (Densidad flujo de calor según norma EN 6942:2002 método A). Después de 5 y 25 ciclos de lavados para la Resistencia a la tracción tras exposición al calor radiante. Según norma ISO6330:2012 método 4N secado A vertical, a 40ºC  


	Ciclos de lavado
	Mínimo requerido
	Según EN469

	Después de 5 lavados
	Urdimbre ≥ 1800N Trama ≥1800 N
	450N

	Después de 25 lavados
	Urdimbre ≥ 1800 N Trama ≥ 1800 N
	450N


Resistencia al rasgado según EN ISO 4674-1:2003 ó EN ISO 13937-2:2000 sobre el tejido exterior nuevo.
•	Urdimbre ≥ 260N
•	Trama ≥ 260 N
•	Requisitos de la norma ≥ 25 N
Resistencia de los tejidos al mojado superficial “Humedicimiento superficial “Según norma UNE EN24920:1993 Después de 5 y 25 ciclos de lavados para la Resistencia a la tracción tras exposición al calor radiante. Según norma ISO6330 :2012 metodo 4N secado A vertical, a 40ºC 
	Ensayos
	5 Ciclos
	25 Ciclos
	Según EN 469

	Humedicimiento superficial
	≥4
	≥4
	≥4



Penetración de productos químicos líquidos según UNE EN 6530;2012 tras 5 ciclos de lavado y 25 ciclos de lavado a 40ºC según norma ISO6330 :2012 método 4N secado A vertical, a 40ºC  

	Ensayo
	5 Ciclos
	25 Ciclos
	Según EN469

	Penetración de productos químicos líquidos 
NAOH 40% 
HCI 36% 
H2SO4 30% 
Oxileno 100 %
	IR ≥80 / P: 0% IR ≥80 / P: 0 % IR≥80 / P: 0% IR≥80 / P:0%
	IR ≥80 / P: 0% IR ≥80 / P: 0 % IR≥80 / P: 0% IR≥80 / P:0%
	IR ≥80 / P:0%
IR≥80 / P:0 % 
IR≥80/ P:0%
IR≥80 / P:0%



Resistencia al vapor de agua:


	
	5 Ciclos
	25 Ciclos

	RET según EN 31092:1996
	≤ 17 (m2 Pa/W)
	≤ 17 (m2 Pa/W)



Resistencia a la penetración de agua:

	Sobre superficie del laminado y sobre cruce de costuras:
Según EN 20811, en tejido original y tras 25 ciclos de lavado (ISO 6330, 2A, E); tras 10 lavados en seco (ISO 3175-2), tras exposición al calor (ISO 17493 incrementado hasta 180ºC durante 5 minutos)   


	≥ 100 KPa



Resistencia a la penetración de virus

	Sobre superficie del laminado y sobre cruce de costuras
Según ISO 16604 Método C con 20 KPa de presión líquida, tras envejecimiento acelerado de 5 ciclos continuos repetidos. Cada ciclo se compone de: 5 ciclos de lavado ISO 6330 2A + test de horno ISO 17943 durante 5 minutos a 180º C
	Pasa el ensayo



Resistencia a la delaminación

	La membrana de la barrera de humedad tras 50 ciclos de lavado según ISO 6330, 2A (60ºC) en máquina Tipo A.
	Ha de estar adherida al tejido y no presenta delaminación, rajas, agujeros o burbujas superiores a 3 mm




Gramaje:
	Gramaje del conjunto multicapa
	≤ 550 g/m2



Los valores anteriores son excluyentes y en caso de no igualar o mejorar el valor establecido en cada ensayo se desestimará la oferta.  
Cinta retrorreflectante: las especificaciones técnicas serán de una banda con características de alta visibilidad de color amarillo fluorescente/plata/amarillo fluorescente. Material de características retrorreflectantes basado en tecnología de microesferas, no sensible a la orientación. El material se coserá y estará fabricado en un soporte de aramida. La banda tendrá un ancho total de al menos 5 cm, siendo la parte central plateada de al menos 1,9 cm de ancho. 
El material de la cinta debe presentar ciertas características de retardante a la llama y a la temperatura, tal y como se describe en las Exigencias bajo las normas EN469, EN ISO 11611, EN ISO 11612 y EN ISO 14116. Las características de alta visibilidad del material (visibilidad diurna y nocturna) cumplirán los puntos relevantes de la norma ISO EN 20471 de aplicación, de acuerdo a la norma EN469. 
Exigencias de color del material fluorescente de la cinta: 
El material tendrá que cumplir como mínimo las exigencias de la normativa de alta visibilidad ISO EN 20471 (punto 5.1 a 5.3) para materiales fluorescentes en los siguientes supuestos tras los tratamientos:

•	50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ensayo ISO 6330, 6N/F)
•	25 ciclos de lavado doméstico a 92ºC (según ensayo ISO 6330, 9N/F)
•	30 ciclos de lavado en seco (según ensayo ISO 3175-2, proc. 8.1)
•	Ensayo de xenon
•	5 minutos a 180ºC
Exigencias bajo las normas EN469, EN ISO 11611, EN ISO 11612 y EN ISO 14116 de la cinta: Norma EN469:2007- Anexo B, B.3.1. Resistencia al calor a 180ºC
•	Tras los tratamientos:
o	50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ensayo ISO 6330, 6N/F)
o	25 ciclos de lavado doméstico a 92ºC (según ensayo ISO 6330, 9N/F)
Norma EN469:2007- Anexo B, B.3.1. Resistencia al calor a 260ºC
•	Tras los tratamientos:
o	50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ensayo ISO 6330, 6N/F)
Norma EN469:2007- Anexo B, B.3.2. Propagación de la llama y EN ISO 14116, Secciones 7 y 8:
•	Tras 50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ISO 6330 método 6N/F). – 3/50H/60
•	Tras 25 ciclos de lavado doméstico a 92ºC (según ISO 6330 método 9N/F). – 3/25H/92
•	Tras 30 ciclos de lavado en seco (según ISO 3175-2). – 3/30C/P
EN ISO 11611:2008. Propagación de llama. Punto 6.7 – A1 
EN ISO 11612:2009. Propagación limitada de la llama. Punto 6.3. A1 
Los valores anteriores para la cinta son excluyentes y en caso de no igualar ó mejorar el valor establecido en cada ensayo normalizado, se desestimará la oferta.
Diseño del equipo
Serán idénticos a los que están en uso en el servicio de extinción de incendios de los bomberas y bomberos Forales de Álava
CHAQUETA  
De protección contra el calor y/o llamas, vapor de agua y otros agentes agresivos, con calificación de Nivel II (sin necesidad de combinarlo con otra prenda interior).  
Largo- Que al ser utilizado conjuntamente con el pantalón de intervención proteja al usuario de forma íntegra, aún en las más adversas condiciones de trabajo. 
Diseño- Deberá ser ergonómico, priorizando el confort, fundamentalmente en lo que se refiere a la libertad de movimientos. 
Confección- Estará compuesto por dos delanteros, una espalda, dos mangas, cuello, fuelle en axila, fuelle en espalda, bolsillos y forro. La prenda, dispondrá de costura de seguridad, realizada con hilo ignífugo. Todas las piezas estarán remalladas con hilo ignifugo. Dispondrá de una cremallera de 40 cm para la revisión de los tejidos y el acceso al interior en caso de mantenimiento 
Cierre-Se abrochará en su parte delantera con doble cierre, uno interior de cremallera de doble cursor inyectado de Nylon con malla 100 % aramida, que quedará oculta por una solapa de 12cm cosida al delantero izquierdo y otro exterior que se fijará mediante velcro FR discontinuo en tapeta con 6 piezas de medidas de 3 cm de ancho x 9 cm de largo en una talla mediana.
La cremallera quedara protegida en toda su longitud por la cara interior, en ambas partes de la cremallera, por una pieza de tejido ignifugo para evitar el contacto con el usuario.  
Cuello- Será de tipo alzable de 11cm en su parte más alta y de 8cm en la parte más baja. Para protección de garganta, nuca y orejas, todo ello ajustable mediante la tapeta principal que dispone de velcro FR discontinuo. La cremallera llegará hasta la base del cuello. 
Trabilla para PTT- Se dispone de una trabilla confeccionada en tejido exterior para la ubicación del PTT de medidas 6x2cm, con un paso de 5cm, en el canesú derecho superior, encima del velcro identificativo y lo más próximo a la tapeta central. 
Bolsillos y sistemas de sujeción de equipos.
1.	Bolsillos delanteros en la parte inferior plastones con fuelle trasero, tapeta y tirador en negro. En la parte superior de los dos bolsillos dispone de tira de tejido con mosquetón. Medidas de 19cm x 21 cm alto y 5,5 cm de fuelle. La tapeta dispone de 20 cm x 7cm alto con cierre mediante velcro. Con tirador de color negro.
2.	Delantero derecho: Sujeción linterna mediante bolsillo de parche de medidas de 13cm de alto x 6,5cm de ancho y un fuelle de 3,5cm. Cierre mediante tira de tejido con velcro. Trabilla de tejido con velcro para posicionar anilla.
3.	En el delantero izquierdo dispone de un sistema para la sujeción del transmisor mediante un bolsillo de parche confeccionado con tejido principal de medidas 17cm alto x 7cm de ancho y fuelle 5cm.
4.	Dispone de dos bolsillos en la vista bajo la solapa de la tapeta central, uno superior de 16cm y uno inferior con un paso para la salida del arnés con bolsillo interior de 18 cm con cierre mediante cremallera.
Los hombros - dispondrán de un refuerzo de tejido en color oscuro, y un acolchado interior de espuma reticulada FR de 5 mm de espesor. Su diseño será ergonómico y preformado para mejorar el confort de la prenda. Los codos disponen de un refuerzo exterior de neopreno siliconado con base de kevlar y acolchado interior de espuma reticulada FR de 3 mm de espesor. 
Espalda- Confeccionada con un fuelle a ambos lados de la misma para facilitar los movimientos del usuario en su trabajo diario. Dispondrá de un sistema de rescate integrado "DRD" formado por una cinta de para-aramida con dos velcros en espalda debajo del fuelle, trabillas con velcro en el hombro en el interior, con tapeta exterior con esquinas en chaflán, tirador con tejido de aramida en negro y reflectante triple de 3M™ en vertical. 
Medidas de la tapeta: 16cm x 8cm. 
Se aportará los certificados de acuerdo a la NFPA 1971:2007 apartado 6.1.9.1, 7.1.3, 8.2.1.1, 8.2.16, 7.1.5, 7.1.22 y punto 7.1.10 de la cinta de rescate. 
Mangas- De diseño tubular que facilita los movimientos. 
Bocamangas- Compuesto de manguitos interiores con una pieza de tejido 100% aramida laminado e impermeable para evitar el efecto mecha por capilaridad del agua. Los puños son de punto elástico en 100% aramida. Con un refuerzo de 2,5cm en el exterior e interior de neopreno Kevlar® o similar en la terminación de las mangas. 
Muñecas- Protegidas con un puño de punto elástico de material 100% aramida de modo que se evite la entrada de brasas y no estorbe al ponerse la prenda. Así mismo, el diseño de los puños debe incorporar un elemento que impida el desplazamiento de las mangas y deje a los brazos sin protección. Se dispondrá de un lazo confeccionado con el mismo tejido exterior para el paso del pulgar. 
Bajo- La pieza interior perimetral de la chaqueta será de tejido. Su medida es de 15 cm en la parte más ancha. En la parte trasera interior bolsillo para el cordino con los laterales abiertos que cierran con velcro en la chaqueta y velcro de 30 mm con una tira de tejido a ambos lados. Medida del bolsillo de 57 cm x 15 cm ancho.  
Salida de arnés- En la parte delantera, a la altura de la cintura central dispondrá de apertura para salida de arnés mediante cremallera metálica de alta resistencia y de malla 100% aramida de 18 cm. 
Identificación de la propia prenda. Etiqueta del fabricante con los datos requeridos según normativa en vigor. 
Tallas- Las homologadas según normativa en vigor. En el caso de que el tallaje estándar no se ajuste a las necesidades del usuario se confeccionará a medida. 
Identificación corporativa.
1. En la parte superior de la espalda, por debajo de la línea reflectante, en dos líneas, llevará estampado en negativo en reflectante/ fluorescente, en color gris plata de 3M™, el siguiente texto, con la disposición siguiente:
ARABAKO FORU
SUHILTZAILEAK
Dicha leyenda tendrá unas medidas de 30cm x 10cm respetando la proporción arriba descrita
2.	En el delantero izquierdo, a la altura del pecho incorporará para futura identificación personal del chaquetón una pieza de velcro hembra FR de 3 cm de ancho y 13cm de largo
3.	En el delantero derecho, a la altura del pecho en la misma línea que el velcro de identificación personal incorporará para futura identificación del mando del servicio, una pieza de velcro hembra FR medida de 5cm de ancho y 7cm de largo.
4.	En la manga izquierda aprox a. 7cm de la costura del hombro se cose el escudo del servicio.

Para una eficaz visualización del bombero aún en las más adversas situaciones de intervención, tanto de día como de noche, dispondrá de bandas reflectantes de 3M™ triple.
Estas bandas serán reflectantes de material ignífugo y sólido al lavado. El emplazamiento será el detallado a continuación:  
De 50 mm: En todo el bajo de la chaqueta doble banda con separación de 2 cm entre ambas. En la manga dos bandas una inferior a 9,5cm de la bocamanga y otra superior. 
En el pecho pasando por la tapeta y espalda superior siguiendo la línea del pecho. Dos bandas a ambos lados del fuelle de la espalda.
El uso conjunto con otros EPI no supondrá una merma de la protección. Se garantizará que el uso conjunto con el cubrepantalón adquirido por el Organismo proporcione el nivel de protección exigido.
La ergonomía de la prenda la hará apropiada para su uso en situaciones muy adversas, sin limitar en ningún momento los movimientos de la persona usuaria y debiendo ser cómoda y segura. Será de fácil colocación y retirada y se adaptará al cuerpo de la persona usuaria.
Se valorará el menor peso de la muestra presentada según el punto 4.1.
Marcado y etiquetado
Las prendas irán marcadas conforme a lo dispuesto en las normas UNE EN 13688:2013 y en todas aquellas cuyo cumplimiento se incluya en la oferta.
El marcado se realizará en castellano, será legible, permanente e indeleble.
Personalización e identificación
En la manga izquierda se incluirá el escudo del servicio, de 6x7 cm (aproximadamente).
En la manga derecha se incluirá el logotipo de la Diputación Foral de Álava, del mismo tamaño.
En el frontal izquierdo, sobre el pecho, se incluirán galletas con el número personal de los miembros del servicio y la graduación de los mandos, según relación que se aportará con el tallaje definitivo de las prendas.
Tanto los emblemas como las galletas serán de material ignífugo. Los emblemas irán bordados con hilo ignífugo. Las galletas irán termofijadas.
Tallaje
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar las chaquetas en un mínimo de siete tallas diferentes, estando todos los preformados proporcionados y ajustados a cada talla.
La empresa adjudicataria entregará, en el plazo de diez días naturales desde la formalización de la adjudicación, equipos de todas las tallas al Bomberas y Bomberos Forales de Álava, para el tallaje del personal.
4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Muestras
Dentro del plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar una muestra de la prenda ofertada con todas las características exigidas en este pliego y/o incluidas como mejoras en su oferta, adecuada para una persona de 175-180 cm de altura, 75-80 kg de peso, 88 cm de cintura y 110 cm de pecho.
Las muestras se presentarán debidamente identificadas, indicando en el embalaje el número de expediente al que corresponden.
La muestra presentada por la empresa adjudicataria no será devuelta ni se considerará como entrega parcial del contrato.
Las muestras presentadas por el resto de empresas podrán ser retiradas una vez firmada la adjudicación.
4.2. Documentación técnica
Al margen de la documentación requerida en el pliego administrativo, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación mínima:
· Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de confección, así como el rango de tallas de las prendas y sus medidas básicas
· Original o copia autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en las normas exigidas
· Certificado de cumplimiento de los requisitos de homologación y marcado de las prendas
· Declaración de disponibilidad de almacén para reposiciones, así como de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos durante toda su vida útil
· Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento de las prendas
· Compromiso de fabricación de las prendas en los tallajes exigidos
La falta de presentación de toda la documentación requerida en este apartado será causa de exclusión del procedimiento de la empresa licitadora.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CUBREPANTALONES DE INTERVENCIÓN CON ARNÉS CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBERAS Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


1. ANTECEDENTES
El Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales de Álava desea incorporar al equipamiento de sus unidades operativas cubrepantalones de intervención con arnés para las intervenciones de extinción de incendios.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SUMINISTRO
El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Técnicas para el suministro de cubrepantalones de intervención con arnés para su utilización en intervenciones de extinción de incendios, con destino al Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales de Álava, así como otras condiciones generales. Dicho suministro se regirá por las presentes cláusulas.
Se trata de Equipos de Protección Individual con categoría de certificación III según el Reglamento (UE) 2016/425: Equipos de Protección Individual Seguros.
El equipo se suministrará en las dependencias del Organismo Autónomo totalmente listo para su uso.
Se requieren 10 unidades.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA FABRICANTE
La empresa fabricante de los equipos deberá acreditar Certificación del Sistema de Calidad en la Producción según ISO 9001.
Se especificarán todas las normativas UNE EN que cumplen, con indicación del significado de las mismas de acuerdo con la Directiva CEE correspondiente.
3.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Los elementos suministrados deberán cumplir las siguientes normas y requisitos:
Norma UNE EN 469: 2006 /1M:2007 Para trabajos de extinción de incendios y actividades asociadas con los niveles Xf2, Xr2, Y2 y Z2 
Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección en la lucha contra incendios.
· Protección frente al calor convectivo Xf2
· Protección frente al calor radiante Xr2
· Resistencia a la penetración de agua Y2
· Resistencia al vapor de agua Z2
UNE EN 340:2004, Requisitos generales y EN 13688:2013 
UNE EN 1149-5:2008 contra riesgo de acumulación electrostáticas según la norma de ensayo UNE EN 1149-3:2004. 
ISO 16604 Método C

UNE-EN 358:99 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención 
UNE-EN 813:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS
Composición de los tejidos
El traje de intervención estará formado por dos prendas: un chaquetón tipo 2/4 y un pantalón, ambos fabricados usando un montaje de ropa multicapa, que incluye: un tejido exterior, un forro interior espaciador y entre ambas una barrera de humedad resistente a la penetración de agua y al vapor de agua, transpirable y también resistente al paso de virus y patógenos que puedan transmitirse a través de la sangre y fluidos corporales.  
Estará confeccionada con un tejido de tres capas: una capa exterior con fibras de aramida o Polibenzimidazole una barrera de estanquidad transpirable de PTFE Bi componente y una barrera térmica interior. El conjunto incorporará fibras antiestáticas. Entre las capas habrá bolsas de aire que mejoren el aislamiento.
El peso de cada capa deberá ser igual o inferior a 205gr/m², valorándose como mejora el menor peso respecto a este límite. El peso del sándwich será inferior a 550 gr/m²
Ninguno de los tejidos causará a la persona usuaria efectos tóxicos y/o alérgicos.
La combinación de fibras, además de cumplir los requisitos normativos, deberá proporcionar la mayor resistencia mecánica a las prendas, sin comprometer su elasticidad y la comodidad de la persona usuaria.
El equipo deberá mantener las propiedades exigidas tras, como mínimo, 25 ciclos de lavado.
Las empresas licitadoras podrán proponer materiales distintos a los indicados en el presente Pliego, siempre que se ajusten a la normativa de aplicación y se acredite y verifique que las prestaciones de los mismos son iguales o superiores a las de los arriba descritos.
El tejido que conforma la barrera de humedad estará constituido por 100% aramida sobre el que va laminado la membrana y cintas de termosellar basados en tecnología PTFE bicomponente, y cumplirá con la norma ISO 16604 Método C que determina la resistencia a la penetración de virus; además la membrana tendrá resistencia a la delaminación tras 50 ciclos de lavado ISO 6330, 2ª (60ºC) en máquina Tipo A.  
El diseño y confección del traje de intervención será compatible con el resto de los EPI y llevará los elementos de refuerzo y sujeción necesarios para el transporte de los equipos (linterna, portátil de radio, tetra, equipo de descenso y arnés, etc.) que utiliza el bombero del Servicio Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberas y bomberos Forales de Álava 
Cada prenda del traje de intervención llevará una etiqueta en la que figure la información que requiere UNE EN 469:2006, entre las que se incluyen: instrucciones de cuidado y conservación, instrucciones de lavado, protección adecuada de la luz solar, pictograma, marcado CE, composición del tejido, nombre y dirección del fabricante, año de fabricación y número de serie. Debe estar impresa de modo que no se borren los datos durante el tiempo de duración de la prenda. 
El gramaje del conjunto de capas será inferior o igual a 550gr/m² y las prestaciones de resistencia térmica, mecánica, al vapor de agua, penetración de agua, penetración virus y delaminación, además de cumplir la normas UNE EN 469:2006 nivel de protección II, e ISO 16604 Método C aplicables, igualarán ó mejorarán los valores que se indican en la tabla siguiente y que corresponden a los siguientes ensayos normalizados: 
Equipo certificado después de 5 y 25 ciclos de lavado según norma ISO 6330:2012 método 4N secado A vertical, a 40 ºC) 
Se solicita el cumplimiento mínimo en los siguientes ensayos requisitos de la norma.
	Resistencia térmica:
	5 Ciclos
	15 Ciclos
	25 Ciclos
	EN 469

	CALOR CONVECTIVO
EN 367:1994
HTI 24 
HTI 24 – HTI 12
	≥18
≥ 5
	≥18
≥ 5
	≥18
≥ 5
	≥13
≥ 4

	CALOR RADIANTE
EN ISO 6942:2002
RHTI 24
RHTI 24 – RHTI 12
	≥25
≥ 8
	≥25
≥ 8
	≥25
≥ 8
	≥18
≥4



Resistencia mecánica: 
Resistencia a la tracción según EN ISO 13934-1:1999 en tejido exterior. Tejido nuevo. Urdimbre ≥ 2100 N y Trama≥ 2300 N  
Requisitos de la norma 225 N  
Resistencia en las costuras del tejido. ≥ 550 N . Requisitos de la norma 450N 
Resistencia a la tracción tras exposición al calor radiante (Densidad flujo de calor según norma EN 6942:2002 método A). Después de 5 y 25 ciclos de lavados para la Resistencia a la tracción tras exposición al calor radiante. Según norma ISO6330:2012 método 4N secado A vertical, a 40ºC  

	Ciclos de lavado
	Mínimo requerido
	Según EN469

	Después de 5 lavados
	Urdimbre ≥ 1800N Trama ≥1800 N
	450N

	Después de 25 lavados
	Urdimbre ≥ 1800 N Trama ≥ 1800 N
	450N


Resistencia al rasgado según EN ISO 4674-1:2003 ó EN ISO 13937-2:2000 sobre el tejido exterior nuevo.
•	Urdimbre ≥ 260N
•	Trama ≥ 260 N
•	Requisitos de la norma ≥ 25 N
Resistencia de los tejidos al mojado superficial “Humedicimiento superficial “Según norma UNE EN24920:1993 Después de 5 y 25 ciclos de lavados para la Resistencia a la tracción tras exposición al calor radiante. Según norma ISO6330 :2012 metodo 4N secado A vertical, a 40ºC 
	Ensayos
	5 Ciclos
	25 Ciclos
	Según EN 469

	Humedicimiento superficial
	≥4
	≥4
	≥4



Penetración de productos químicos líquidos según UNE EN 6530;2012 tras 5 ciclos de lavado y 25 ciclos de lavado a 40ºC según norma ISO6330 :2012 método 4N secado A vertical, a 40ºC  

	Ensayo
	5 Ciclos
	25 Ciclos
	Según EN469

	Penetración de productos químicos líquidos
NAOH 40%
HCI 36%
H2SO4 30%
Oxileno 100 %
	IR ≥80 / P: 0%
IR ≥80 / P: 0 %
IR≥80 / P: 0%
IR≥80 / P:0%
	IR ≥80 / P: 0% IR ≥80 / P: 0 % IR≥80 / P: 0% IR≥80 / P:0%
	IR ≥80 / P: 0%
IR≥80 / P: 0 %
IR≥80/ P: 0%
IR≥80 / P: 0%



Resistencia al vapor de agua:
	
	5 Ciclos
	25 Ciclos

	RET según EN 31092:1996
	≤ 17 (m² Pa/W)
	≤ 17 (m² Pa/W)



Resistencia a la penetración de agua:
	Sobre superficie del laminado y sobre cruce de costuras:
Según EN 20811, en tejido original y tras 25 ciclos de lavado (ISO 6330, 2A, E); tras 10 lavados en seco (ISO 3175-2), tras exposición al calor (ISO 17493 incrementado hasta 180ºC durante 5 minutos)   
	≥ 100 KPa



Resistencia a la penetración de virus
	Sobre superficie del laminado y sobre cruce de costuras
Según ISO 16604 Método C con 20 KPa de presión líquida, tras envejecimiento acelerado de 5 ciclos continuos repetidos. Cada ciclo se compone de: 5 ciclos de lavado ISO 6330 2A + test de horno ISO 17943 durante 5 minutos a 180º C
	Pasa el ensayo



Resistencia a la delaminación
	La membrana de la barrera de humedad tras 50 ciclos de lavado según ISO 6330, 2A (60ºC) en máquina Tipo A.
	Ha de estar adherida al tejido y no presenta delaminación, rajas, agujeros o burbujas superiores a 3 mm



Gramaje:
	Gramaje del conjunto multicapa
	≤ 550 g/m2



Los valores anteriores son excluyentes y en caso de no igualar o mejorar el valor establecido en cada ensayo se desestimará la oferta.  
Cinta retrorreflectante: las especificaciones técnicas serán de una banda con características de alta visibilidad de color amarillo fluorescente/plata/amarillo fluorescente. Material de características retrorreflectantes basado en tecnología de microesferas, no sensible a la orientación. El material se coserá y estará fabricado en un soporte de aramida. La banda tendrá un ancho total de al menos 5 cm, siendo la parte central plateada de al menos 1,9 cm de ancho. 
El material de la cinta debe presentar ciertas características retardantes a la llama y a la temperatura, tal y como se describe en las Exigencias bajo las normas EN469, EN ISO 11611, EN ISO 11612 y EN ISO 14116. Las características de alta visibilidad del material (visibilidad diurna y nocturna) cumplirán los puntos relevantes de la norma ISO EN 20471 de aplicación, de acuerdo a la norma EN469. 
Exigencias de color del material fluorescente de la cinta: 
El material tendrá que cumplir como mínimo las exigencias de la normativa de alta visibilidad ISO EN 20471 (punto 5.1 a 5.3) para materiales fluorescentes en los siguientes supuestos tras los tratamientos:

•	50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ensayo ISO 6330, 6N/F)
•	25 ciclos de lavado doméstico a 92ºC (según ensayo ISO 6330, 9N/F)
•	30 ciclos de lavado en seco (según ensayo ISO 3175-2, proc. 8.1)
•	Ensayo de xenon
•	5 minutos a 180ºC
Exigencias bajo las normas EN469, EN ISO 11611, EN ISO 11612 y EN ISO 14116 de la cinta: Norma EN469:2007- Anexo B, B.3.1. Resistencia al calor a 180ºC
•	Tras los tratamientos:
o	50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ensayo ISO 6330, 6N/F)
o	25 ciclos de lavado doméstico a 92ºC (según ensayo ISO 6330, 9N/F)
Norma EN469:2007- Anexo B, B.3.1. Resistencia al calor a 260ºC
•	Tras los tratamientos:
o	50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ensayo ISO 6330, 6N/F)
Norma EN469:2007- Anexo B, B.3.2. Propagación de la llama y EN ISO 14116, Secciones 7 y 8:
•	Tras 50 ciclos de lavado doméstico a 60ºC (según ISO 6330 método 6N/F). – 3/50H/60
•	Tras 25 ciclos de lavado doméstico a 92ºC (según ISO 6330 método 9N/F). – 3/25H/92
•	Tras 30 ciclos de lavado en seco (según ISO 3175-2). – 3/30C/P
EN ISO 11611:2008. Propagación de llama. Punto 6.7 – A1 
EN ISO 11612:2009. Propagación limitada de la llama. Punto 6.3. A1 
Los valores anteriores para la cinta son excluyentes y en caso de no igualar ó mejorar el valor establecido en cada ensayo normalizado, se desestimará la oferta.
Diseño del equipo
El uso conjunto con otros EPI no supondrá una merma de la protección. Se garantizará que el uso conjunto con la chaqueta adquirida por el Organismo proporcione el nivel de protección exigido.
Llevará un arnés incorporado. El diseño facilitará su colocación, utilización y manipulación para revisión y limpieza. 
La ergonomía de la prenda la hará apropiada para su uso en situaciones muy adversas, sin limitar en ningún momento los movimientos de la persona usuaria y debiendo ser cómoda y segura. Será de fácil colocación y retirada y se adaptará al cuerpo de la persona usuaria.
El diseño podrá incorporar zonas de refuerzo para aumentar la seguridad frente a cortes o perforaciones en los puntos de apoyo de la persona usuaria. Se valorará la idoneidad de la distribución y extensión de esos refuerzos.
Las partes en contacto con el cuerpo carecerán de rugosidades, cantos agudos o salientes que puedan causar daños o molestias.
Los bajos irán debidamente rematados para ocultar hilos y deshilados de tejidos y costuras.

Los elementos reflectantes tendrán una anchura de 50 mm. Su distribución garantizará una visibilidad óptima en cualquier postura y desde todas las direcciones. Deberán cumplir los mismos requisitos térmicos que el resto de los tejidos.
Se valorará el menor peso de la muestra presentada según el punto 4.1.

DISEÑO CUBREPANTALÓN 
Cubrepantalón-De protección contra el calor y/o llamas, vapor de agua y otros agentes agresivos, con calificación de Nivel II (sin necesidad de combinarlo con otra prenda interior). Incorporará en su interior arnés de asiento/cinturón de sujeción que al ser utilizado conjuntamente con el pantalón de intervención proteja al usuario de forma íntegra aun en las más adversas condiciones de trabajo. 
Diseño Ergonómico, priorizando el confort fundamentalmente en lo que se refiere a la libertad de movimientos. 
Confección- Estará compuesto por dos delanteros, dos traseros, una pieza de descargue en el tiro del pantalón, bolsillos y forro. La prenda, dispondrá de costura de seguridad, realizada con hilo ignífugo. Todas las piezas estarán remalladas con hilo ignifugo. 
Dispondrá de una cremallera de 40 cm para la revisión de los tejidos y el acceso al interior en caso de mantenimiento. 
Cierre frontal- Se abrochará en su parte delantera con doble cierre, uno interior mediante cremallera metálica de 30cm, de alta resistencia y malla 100% aramida, que quedará oculta por una solapa cosida al delantero izquierdo y otro exterior que se fijará mediante velcro FR.  
Bajos- Con sistema de abertura que permita la colocación de las botas de forma cómoda, rápida y segura. Dispondrá de un refuerzo especial de tejido de neopreno/kevlar® o similar en la terminación de cada pernera de 3 cm interior y exterior. En la cara interior una pieza de 15cm x 16cm de neopreno/kevlar® que evita el efecto mecha por capilaridad del agua. 
Rodillas. Preformadas del tipo V- Reforzadas con un tejido exterior resistente a la abrasión de neopreno siliconado sobre una base de punto en 100% aramida. Acolchado interior con una pieza de espuma reticulada FR con preforma que ayuda al confort y a la ergonomía. 
Medida: 27cm x 23cm para la talla XS 
Medida de 27,5x 25cm para la talla M 
Medida de 28 cm x 27 cm para la talla L 
La sujeción será mediante elásticos de 40 mm de gran resistencia, con hebillas de ajuste de fácil utilización e intercambiables. 
Bolsillos- En el exterior, al menos uno en cada lateral con fuelle trasero, con cierre mediante tapeta con tirador y velcro. De medidas de 25cm x 17 cm con fuelle trasero de 6cm. La tapeta de 18 cm con 9,5cm en la parte más ancha y de 6,5 cm en la parte más estrecha con cierre mediante tres velcros FR.  El bolsillo derecho con velcro de 20mm x 14 cm, centrado a 13 cm de la parte superior con tirador en color negro.  
Identificación de la propia prenda- etiqueta del fabricante con los datos requeridos según normativa en vigor. 
Para una eficaz visualización del bombero aún en las más adversas situaciones de Intervención, tanto de día como de noche, dispondrá de banda reflectante de 3M™ triple de 50 mm. Estas bandas, serán reflectantes de material ignífugo y sólido al lavado.
El emplazamiento de estas bandas será el detallado a continuación: 
Se coserá en el bajo de ambas perneras doble banda con separación de 2cm a 16cm del borde. 
Una banda vertical por la parte exterior de la pernera desde el reflectante hasta el inicio del bolsillo. 
DESCRIPCION DEL ARNÉS 
Arnés tipo denominado de asiento conforme a la Norma Europea EN 358: 2001 “Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción” y la Norma Europea EN 813: 2009 “Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento” en ambos casos, en la edición vigente de ésta a la fecha de fin de presentación de ofertas, incluyendo cualquier modificación de la misma o equivalente. 
El diseño del pantalón facilitará la colocación, utilización y manipulación para su revisión y limpieza del arnés. 
Peso máximo del arnés no superior a 800 gr. 
El arnés se compone de una cinta lumbar, lazos de muslos y sus uniones. El herraje está compuesto de dos tipos de hebillas de acero (cinta lumbar, 1 hebilla rock&lock, 1 hebillas Speed, 2 lazos de muslos) El punto de fijación es una tirante cosido de color rojo en la parte delantera del arnés. En los laterales de la cinta lumbar van cosidos dos lazos de textil.
Se deberá presentar certificado de compatibilización del arnés y del pantalón
Marcado y etiquetado
Las prendas irán marcadas conforme a lo dispuesto en las normas UNE EN 13688:2013 y en todas aquellas cuyo cumplimiento se incluya en la oferta.
El marcado se realizará en castellano, será legible, permanente e indeleble.
Tallaje
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar los cubrepantalones en un mínimo de siete tallas diferentes, estando todos los preformados proporcionados y ajustados a cada talla.
La empresa adjudicataria entregará, en el plazo de diez días naturales desde la formalización de la adjudicación, equipos de todas las tallas al Bomberas y Bomberos Forales de Álava, para el tallaje del personal.
4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Muestras
Dentro del plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar una muestra de la prenda ofertada con todas las características exigidas en este pliego y/o incluidas como mejoras en su oferta, adecuada para una persona de 175-180 cm de altura, 75-80 kg de peso, 88 cm de cintura y 110 cm de pecho.
Las muestras se presentarán debidamente identificadas, indicando en el embalaje el número de expediente al que corresponden.
La muestra presentada por la empresa adjudicataria no será devuelta ni se considerará como entrega parcial del contrato.
Las muestras presentadas por el resto de empresas podrán ser retiradas una vez firmada la adjudicación.
4.2. Documentación técnica
Al margen de la documentación requerida en el pliego administrativo, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación mínima:
· Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de confección, así como el rango de tallas de las prendas y sus medidas básicas
· Original o copia autentificada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en las normas exigidas
· Compatibilización del traje con el arnés de asiento por organismo cualificado. 
· Certificado de cumplimiento de los requisitos de homologación y marcado de las prendas
· Declaración de disponibilidad de almacén para reposiciones, así como de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos durante toda su vida útil
· Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento de las prendas
· Compromiso de fabricación de las prendas en los tallajes exigidos
La falta de presentación de toda la documentación requerida en este apartado será causa de exclusión del procedimiento de la empresa licitadora.
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